A LA RECHERCHE D'UN MATERIAU

Organigramme des tests

# Text boxes

Le

matériau est-il

constitué de plusieurs couches ?

Est ce

que je vois des fibres ou des veines ?

Est-ce

que c'est transparent ou translucide ?

OUI

Il appartient

à la famille des composites

(constitués de plusieurs matériaux)

Ce doit

être du verre

Ce doit

être une matière plastique

Famille

des verres et céramiques

OUI

NON

NON

OUI

Est-il cassant  ?

OUI

NON

Je

gratte sa surface ; quelle est sa couleur ?

NON

Ce doit être du papier, du carton ou un dérivé du bois

OUI

Gris

Brun - doré

Est-ce

qu'il conduit le courant électrique ?

Le

matériau est-il

attiré par un aimant ?

OUI

Gris (ou rouillé)

conducteur

attiré par l'aimant

lourd

dur

pliable à froid

recyclable

Conducteur

Gris

léger

dur

pliable à froid

recyclable

Conducteur

brun doré

lourd

dur

pliable à froid

recyclable

NON

Ce doit

être un

métal ou un alliage ferreux (à base de fer)

Ce doit

être du cuivre ou un alliage cuivreux

Ce doit

être un

métal ou un alliage à base d'aluminium

Famille des métaux et alliages

Isolant

Fibreux

léger

tendre

absorbe l'eau

biodégradable

Famille des matériaux artificiels (dérivés des matières naturelles)

Isolant

léger

recyclable

déformable à chaud

NON

Isolant

Transparent ou translucide

dur

cassant

recyclable

Puis-je

la déformer

à chaud ?

OUI

NON

Ce doit

être

un thermo-plastique

Isolant

léger

recyclable

non déformable à chaud

Famille des matériaux synthétiques

(fabriqués à partir du pétrole)

Ce doit

être

un thermo-durcissable