Corrosion électrochimique et protection contre la corrosion

Présentation

La corrosion est la réaction chimique par lequel un métal retrouve son état originel, c’est-à-dire sous forme d’ion métallique en solution ou au sein d’un solide ionique (minerai).

C’est donc un phénomène d’oxydation :		M(s) ( Mn+ + ne-

Exemples : La rouille du fer ou de l’acier, le vert-de-gris sur le cuivre et ses alliages.

La corrosion en milieu aqueux est due à plusieurs effets : dissolution des métaux dans l'eau, apparition de piles électrochimiques, existence de différence de concentration, aération différentielle.

L’ensemble des phénomènes de corrosion est favorisé par l’hétérogénéité, que ce soit de la structure atomique du métal (alliage mal réparti), de sa structure physique (écrouissage), de la présence de l’oxydant, de la température, …

Cette hétérogénéité provoque l’apparition de courants locaux entre ces différentes zones qui sont l’équivalent de micro-piles :

- le pôle négatif fournit des électrons, il s'y produit une réaction d'oxydation :

Red2 ( Ox2 + n2 e-

- le pôle positif prend des électrons, il s'y produit une réaction de réduction :

Ox1 + n1 e- ( Red1

TP Corrosion électrochimique du fer par l’eau de Javel

- Décaper mécaniquement trois clous avec un tampon abrasif. Cette étape est primordiale car  les clous sont recouverts d’un vernis pour les protéger de la corrosion.

- Placer dans de l’eau de Javel respectivement :	- un clou seul,

- un clou entouré d’un fil de cuivre,

- un clou entouré d’un fil de zinc.

- Observer au bout de quelques minutes :	- quelques points de rouilles sur le clou seul,

- une formation importante de rouille sur le clou entouré de cuivre,

- aucune trace de rouille sur le clou entouré de zinc.

- Interpréter ces trois observations.

TP Corrosion électrochimique du fer par l’eau salée

- Bien décaper mécaniquement (surtout pas à l’acide !) 7 clous avec un tampon abrasif.

- Poser un clou dans un tube à essais, pointe vers le bas.

- Poser les autres clous dans 5 boites de Pétri :

- un clou normal dans la 1ère boite,

- un clou fortement tordu dans la 2e boite,

- un clou entouré d’un fil de cuivre dans la 3e boite,

- un clou entouré d’un fil de zinc dans la 4e boite,

- deux clous normaux qu’on reliera quelques secondes avec des pinces crocodiles l'un au pôle +, l'autre au pôle - d’une pile de 4,5 V quand on aura ajouté le gel dans la 5e boite.

- Préparer le gel selon le protocole suivant.

Dissoudre 8 g de chlorure de sodium, 2,5 g de ferricyanure de potassium (III) et 8 g d'agar-agar dans 250 ml d'eau. Porter ce mélange à ébullition en agitant vigoureusement et poursuivre l’ébullition pendant 10 min. Ajouter 5 ml de solution de phénolphtaléïne.

- Verser le mélange chaud dans le tube à essais sans recouvrir la tête et dans les cinq boites de Petri en recouvrant entièrement les clous. En refroidissant ce mélange formera un gel. Laisser reposer 1 h.

Discussion

Le milieu utilisé (solution saline concentrée) est un milieu particulièrement oxydant (eau de mer) et permet de bien illustrer le phénomène de corrosion.

La présence du gélifiant, en bloquant la diffusion des ions en solution, permet en particulier  d’identifier les zones d’oxydation et de réduction grâce aux indicateurs utilisés. L’expérience peut être préparée la veille pour être présentée avec un rétroprojecteur.

Le ferricyanure de potassium donne une coloration bleue facilement identifiable en présence d’ions ferreux (qui proviennent de l'oxydation du clou selon : Fe ( Fe2+ + 2 e-) et un précipité blanc en présence d’ions zinc (qui proviennent de l'oxydation du zinc selon : Zn ( Zn2+ + 2 e-).

La réduction de l’eau rend le milieu basique (2 H2O + 2e- → H2 + 2 OH-), phénomène identifié par la phénolphtaléine qui devient rose.

On observe l’oxydation des clous aux endroits d’écrouissage (tête, pointe mais sans doute aussi endroit où le clou a été fortement tordu), la réduction de l’eau principalement sur les zones intactes du métal. En présence du bobinage de zinc, on observe la formation d’un précipité blanc qui caractérise l’oxydation préférentielle du zinc par rapport au fer.

Facteurs favorisant la corrosion

a) Effet de l'écrouissage

La corrosion se produit préférentiellement aux extrémités du clou. Cela montre que la corrosion se produit aux endroits ou le clou a subi des contraintes mécaniques. La tête du clou qui a été écrasée pour l'aplatir se corrode ainsi plus facilement que sa pointe. La partie centrale est généralement la moins susceptible de se corroder. On peut vérifier cet effet d'écrouissage avec le clou tordu qui normalement (mais pas toujours !) se corrode a l'endroit où il a été fortement tordu.

b) Effet Evans

Le clou plongé dans le tube à essais présente une zone bleue dans sa partie basse et une zone rose dans sa partie haute. Il est oxydé dans la partie éloignée de la surface et protégé près de celle-ci. Ce résultat parait paradoxal, en effet, c'est près de la surface qu'il y a le plus de dioxygène et on s'attend à y observer la corrosion. C'est l'inverse qui se produit, la corrosion a lieu dans la zone la moins riche en oxydant, c'est l'effet Evans. On l'interprète en considérant que la réduction du dioxygène est favorisée par les grandes concentrations en celui-ci, c'est donc à la surface que se produit la réduction. La réduction "pompe" les électrons du clou qui en conséquence s'oxydera dans sa partie basse.

c) Association du fer avec un métal moins réducteur que lui

Le clou relié au fil de cuivre est entouré d'une zone bleue très nette, alors que le fil de cuivre est lui entouré d'une zone rose. Le fer a donc été oxydé alors que le cuivre est protégé de la corrosion. Cela s'explique très bien si on considère les potentiels redox des deux couples, le fer étant un meilleur réducteur que le cuivre s'est lui qui est oxydé préférentiellement. L'association du fer avec un métal moins réducteur que lui favorise sa corrosion, on aura donc intérêt à éviter des alliages contenant de fortes teneurs en métaux de potentiel redox plus élevé que celui du fer. Un exemple célèbre est celui de l'alliage fer-nickel qui résiste très mal à la corrosion à longue échéance.

Protection cathodique contre la corrosion

Le principe de base est de porter le potentiel d'un métal à un niveau dit de passivation. Pour modifier le potentiel du métal à protéger cathodiquement, on utilise une anode installée dans le même électrolyte. Les anodes peuvent être de deux types soit des anodes ayant un potentiel plus électronégatif que le métal à protéger (anode sacrificielle), soit des anodes couplées à un générateur de tension continue imposant une différence de potentiel entre les deux métaux (méthode à courant imposé).

Protection cathodique par anode sacrificielle

Le clou relié au fil de zinc est entouré d'une zone rose montrant qu'il constitue la cathode de la pile. Le zinc lui a été oxydé ce qui se traduit par l'apparition d’une zone blanche autour de lui. Le zinc étant plus réducteur que le fer c'est lui qui sera attaqué préférentiellement.

On illustre ainsi le procédé d’anode sacrificielle couramment utilisé pour protéger la coque des bateaux.

Le fil de fer galvanisé qui est recouvert d'une couche de zinc est un autre exemple de protection cathodique à laquelle s’ajoute une protection par isolement du fer par rapport au milieu extérieur comme le ferait une peinture.

Protection cathodique grâce à un générateur

Examiner les deux clous qu’on a reliés quelques secondes à la pile de 4,5 V. Le clou relié au pôle - de la pile (entouré d’une zone rose) est protégé de la corrosion alors que celui relié au pôle + (entouré d’une zone bleue) est oxydé. L’eau est réduite au pôle -, ici c'est le générateur qui fournit les électrons nécessaires. Inversement des électrons sont pris au clou du pôle + qui est ainsi oxydé.

Les canalisations d'eau enterrées sont ainsi protégées de la corrosion, on change périodiquement l'anode. Les carrosseries de voitures sont reliées au pôle - de la batterie ce qui aide à leur protection.

TP Aciers inoxydables

Ces alliages contiennent de fortes teneurs en chrome (>13%), celui-ci joue deux rôles, d'une part il est plus facile à oxyder que le fer et sert donc de protection électrochimique, mais surtout il forme très facilement une couche protectrice de dioxyde de chrome Cr2O3 qui protège le métal d'une oxydation plus poussée.

Travail		Vérification de la protection conférée

- Réaliser une pile entre un clou et par exemple une cuillère (ou une spatule) en inox.

- Déterminer, avec un voltmètre, les bornes positive (cathode) et négative (anode) de la pile ainsi constituée.

- Déduire en justifiant que le clou est corrodé et que la cuillère en inox est protégée.

TP Effet Evans

La répartition non uniforme du dioxygène dissous dans l’électrolyte est une cause de corrosion. Les parties les moins aérées sont corrodées.

Travail		Mise en évidence de l’effet Evans

- Introduire 2 clous dans une solution de chlorure de sodium.

- Relier un voltmètre aux deux clous et relever la tension.

- Introduire du dioxygène sous pression dans la solution à proximité d’un des deux clous. Observer le voltmètre.

- Indiquer, sur un schéma, la tension et les bornes de la pile ainsi constituée.

- Lequel des 2 clous subit l’oxydation ? On illustre ainsi le procédé d’anode sacrificielle couramment utilisé pour protéger la coque des bateaux.