TP Identification des matières plastiques

But : Utiliser les tests de l’organigramme d’identification des principales familles de matières plastiques pour identifier les échantillons proposés.

|  | Test de chauffage | Test de densité | Test de Belstein | Test du solvant | Test de combustion | Test d’acidité | Nom du plastique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echantillon 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Echantillon 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Echantillon 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Echantillon 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Echantillon 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Echantillon 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Echantillon 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Echantillon 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Echantillon 9 |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Test de chauffage

Chauffer un morceau de verre et le mettre en contact avec l'échantillon.

Famille des THERMODURCISSABLES

(bakélite, mélamine, ...)

L’échantillon ne ramollit pas.

L’échantillon flotte (densité <1).

Famille des polyoléfines

(polyéthylène ou polypropylène)

Test de densité

Immerger l'échantillon dans un bécher contenant de l'eau et quelques gouttes de détergent.

L'échantillon ramollit	 Famille des thermoplastiqueS

Densité > 1

La flamme se colore en vert.

(Présence de l'élément chlore)

Famille des polyvinyliques

( PVC, ...).

Test de Belstein

Chauffer au rouge un fil de cuivre dans la flamme d'un bec Bunsen en le maintenant avec une pince en bois. Le mettre ensuite en contact avec l'échantillon pour en prélever un peu puis le représenter à la flamme.

Pas de flamme verte

L’échantillon se dissout, même partiellement

Famille des

Cellulosiques

Test du solvant

Immerger l'échantillon dans un tube à essais contenant 5 mL de propanone (acétone) pendant 10 minutes. Attention : ce test doit s'effectuer loin de toute flamme et si possible sous hotte aspirante.

L'échantillon résiste

Test de combustion

Sous la hotte aspirante ou dans une salle bien ventilée, enflammer l'échantillon en le tenant avec une pince métallique.

Test d'acidité

Chauffer l'échantillon dans un tube à essais au sommet duquel est tenu un papier pH humidifié avec de l'eau distillée.

Inflammabilité

Moyenne

Fumées blanches

Inflammabilité

Moyenne

Fumées noires

Famille des polyolefines (PS)

Famille des polyacryliques

Autres familles

Famille des polyamides

Inflammabilité

Moyenne

Sans fumée

pH < 8

pH 8

Organigramme d’identification des principales familles de matières plastiques