| Travaux pratiques : Le cycle du cuivre Fiche professeur |
| --- |
| Classes concernées | BEP des secteurs 1, 2, 3, 4, 5 |
| Type de document | Fiche TP élève |
| Objectif général | Observer la conservation d’un élément chimique, le cuivre, au cours d’une succession de réactions chimiques |
| Objectifs opérationnels | Appliquer un protocole expérimental Appliquer les règles de sécurité au cours de manipulations Utiliser un langage schématique pour représenter le cycle du cuivre |
| Durée | 1 h 30 |
| Pré-requis | Utilisation du bec Bunsen |
| Matériel par groupe de 2 élèves | 3 tubes à essai avec support, 1 bécher, 1 entonnoir, filtre papier Bec Bunsen, support de chauffage, 1 pince en bois Balance électronique au centième de gramme, coupelle de pesée (ou papier plié) Copeaux de cuivre, oxyde de carbone en poudre, charbon de bois pilé Acide nitrique concentré Solution de nitrate de cuivre prête à l’emploi Flacon compte goutte avec solution d’hydroxyde de sodium Blouse, gants, lunette de protection, papier absorbant |
| Durant le TP | Après chaque expérience, faire le point sur les difficultés rencontrées et faire compléter l’interprétation. Expérience 1 : cuivre + acide nitrique ( solution de nitrate de cuivre + oxyde d’azote Expérience 2 : solution de nitrate de cuivre + solution d’hydroxyde de sodium ( hydroxyde de cuivre + solution de nitrate de sodium Expérience 3 : hydroxyde de cuivre ( oxyde de cuivre + eau Expérience 4 : oxyde de cuivre + carbone ( cuivre + dioxyde de carbone |
| Remarques | Dans l’expérience 1, pour observer la disparition du métal cuivre, celui-ci doit être le réactif limitant. Il en résulte que la solution de nitrate de cuivre obtenue est encore très acide. Pour l’expérience 2, il est donc nécessaire d’avoir préparé en avance une solution de nitrate de cuivre proche d’un pH neutre (l’acide nitrique étant le réactif limitant). Pour l’expérience 4, bien piler le charbon de bois (ce travail peut être réaliser devant les élèves). On peut envisager un excès de carbone pour la réaction : en effet une partie du carbone risque de réagir avec le dioxygène de l’air pour former également du CO2 au détriment de la réaction carbone - oxyde de cuivre (CuO + C ( Cu + CO2) |

TP	Le cycle du cuivre

But : Observer le passage de l’élément cuivre d’un corps à un autre au cours de réactions chimiques.

( Sécurité	Porter une blouse en coton, des lunettes de protection et des gants.

Voir fiche « Bec Bunsen ».

Acide nitrique (( 70%) : R8-35 S23-26-36-45

Nitrate de cuivre : R22 – 36/38 S22

1- Action de l’acide nitrique sur le métal cuivre

( Expérience à réaliser par le professeur sous la hotte.

- Verser 2 mL d’acide nitrique dans un tube à essais.

- Introduire quelques copeaux de cuivre.

- Noter les observations. Compléter le schéma ci-contre.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Interprétation :  cuivre + acide nitrique (

2- Action d’une solution d’hydroxyde de sodium sur la solution de nitrate de cuivre

- Verser environ 4 mL (soit une hauteur d’environ 4 cm) de la solution de nitrate de cuivre dans un tube à essais.

- Ajouter 10 gouttes de la solution d’hydroxyde de sodium.

- Noter les observations. Compléter le schéma ci-contre.

…………………………………………………………………

- Passer la solution à travers un filtre papier pour séparer la partie solide de la partie liquide.

- Récupérer le produit solide dans le filtre et le mettre dans un bécher.

Interprétation :

solution de nitrate de cuivre + solution d’hydroxyde de sodium

(

3- Chauffage de l’hydroxyde de cuivre

- Allumer un bec bunsen.

- Chauffer doucement le produit jusqu'à observer une complète transformation. Attention aux projections !

- Noter la couleur du résidu obtenu :

…………………………………………………………

Interprétation :  hydroxyde de cuivre (

4- Chauffage du mélange oxyde de cuivre + carbone

Préparation du mélange

- Poser une coupelle plastique sur le plateau d’une balance électronique, régler la tare et peser 0,2 g de carbone en poudre.

- Recommencer avec une autre coupelle et peser 2,65 g d’oxyde de cuivre en poudre

- Mélanger soigneusement les deux produits dans l’une des coupelles.

Chauffage du mélange

- Verser le mélange dans un tube à essais.

- Allumer un bec bunsen.

- Saisir le tube à essais avec une pince en bois et chauffer fortement le mélange.

- Observer le contenu du tube à essais. Noter les observations.

……………………………………………

…………………………………………………………………

Interprétation : oxyde de cuivre + carbone (

5- Conclusion

Illustrer le cycle du cuivre en dessinant un schéma montrant le passage de l’élément cuivre d’un corps à un autre au cours de ces réactions chimiques.

# Text boxes

0,2 g